ÃÎÑÒ 23518-79

Ãðóïïà Â05

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÑÎÞÇÀ ÑÑÐ 

ÄÓÃÎÂÀß ÑÂÀÐÊÀ Â ÇÀÙÈÒÍÛÕ ÃÀÇÀÕ

ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÑÂÀÐÍÛÅ ÏÎÄ ÎÑÒÐÛÌÈ È ÒÓÏÛÌÈ ÓÃËÀÌÈ 

Îñíîâíûå òèïû, êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû è ðàçìåðû

Cas-shielded arc welding. Welded joints. 
Main types, design elements and dimensions

Ñðîê äåéñòâèÿ ñ 01.01.80
 äî 01.01.95*
________________
* Îãðàíè÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ñíÿòî ïî ïðîòîêîëó N 4-93
Ìåæãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà ïî ñòàíäàðòèçàöèè,
ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè. (ÈÓÑ N 4 1994 ã.).
Ïðèìå÷àíèå "ÊÎÄÅÊÑ".

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ È ÂÂÅÄÅÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÅ ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî ñòàíäàðòàì îò 11.03.79 N 870 

ÏÅÐÅÈÇÄÀÍÈÅ. Äåêàáðü 1992 ã.

1. Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò óñòàíàâëèâàåò îñíîâíûå òèïû, êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû è ðàçìåðû ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé èç ñòàëåé, à òàêæå ñïëàâîâ íà æåëåçîíèêåëåâîé è íèêåëåâîé îñíîâàõ, âûïîëíÿåìûõ äóãîâîé ñâàðêîé â çàùèòíûõ ãàçàõ.

2. Ïðèíÿòû ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ ñïîñîáîâ ñâàðêè:

ÈÍ - â èíåðòíûõ ãàçàõ íåïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì áåç ïðèñàäî÷íîãî ìåòàëëà;

ÈÍï - â èíåðòíûõ ãàçàõ íåïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì ñ ïðèñàäî÷íûì ìåòàëëîì;

ÈÏ - â èíåðòíûõ ãàçàõ è èõ ñìåñÿõ ñ óãëåêèñëûì ãàçîì è êèñëîðîäîì ïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì;

ÓÏ - â óãëåêèñëîì ãàçå è åãî ñìåñè ñ êèñëîðîäîì ïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì.

3. Îñíîâíûå òèïû ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííûì â òàáë. 1.

4. Êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé, èõ ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ïî íèì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííûì â òàáë. 2-20.

Òàáëèöà 1 

Òèï ñîå-  äè-
íå- íèÿ 	Ôîðìà ïîäãîòîâ- ëåííûõ êðîìîê 	Õàðàêòåð âûïîëíåííîãî
 øâà 	Ôîðìà ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê è âûïîëíåííîãî øâà 	Òîëùèíà ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé, ìì, äëÿ ñïîñîáîâ ñâàðêè 	Óãîë ñîåäè- íåíèÿ äåòà- ëåé , ãðàä 	Óñëîâ- 
íîå îáîç- íà- ÷åíèå ñîåäè-
íåíèÿ 	

  	  	  
  	ÈÍ 	ÈÍï 	ÈÏ 	ÓÏ 	  

	Îäíîñòîðîííèé íà ñúåìíîé èëè ñòàëüíîé îñòàþùåéñÿ ïîäêëàäêå

	0,5-3,0 	0,8-3,0 	0,8-4,0 	0,8-8,0 	179-91 	Ó2 	
Óã- ëî- âîå 	Áåç ñêîñà êðîìîê 	Îäíîñòîðîííèé 	

	0,5-4,0

-	0,8-6,0

-	0,8-6,0 

6,0-30,0 	0,8-6,0

6,0-30,0 	179-91;
89-5 135-91;
89-5
	Ó1 	

	Äâóñòîðîííèé 	

	3-6

-

-	3-6

3-10

-	3-6 

3-30

-	3-12 

3-30 

3-60 	179-136

135-91; 89-45 
135-91
	Ó3 	
  	  	Îäíîñòîðîííèé 	

	-	3-10 	3-10 	5-40 	179-136; 89-46
	Ó4 	
  	Ñî ñêîñîì îäíîé êðîìêè 	Îäíîñòîðîííèé íà ñúåìíîé èëè îñòàþùåéñÿ ïîäêëàäêå

	-	3-10 	3-10 	5-40 	179-136 	Ó7 	
  	  	Äâóñòîðîííèé 	

	-	3-10 	3-10 	5-40 	179-136; 89-46
	Ó5 	
  	Ñ äâóìÿ ñêîñàìè îäíîé êðîìêè
	Äâóñòîðîííèé 	

	-

	6-20 	6-20 	6-100 	179-165;
80-75
	Ó6 	
  	Ñ äâóìÿ ñêîñàìè îäíîé êðîìêè è îäíèì ñêîñîì âòîðîé êðîìêè

	

	-

	6-20 	6-20 	6-120 	179-36 	Ó8 	
  	Ñî ñêîñîì äâóõ êðîìîê 	Îäíîñòîðîííèé 	

	-	3-10 

3-20 	3-10 
3-20 	

3-60 	179-122 89-61 179-142; 89-71
	Ó9 	

	

	Äâóñòîðîííèé 	

	-
	3-10 
3-20 	3-10 
3-20 	

3-60 	179-122 89-61 179-142; 89-71
	Ó10 	
 	Áåç ñêîñà
êðîìîê 	Îäíîñòîðîííèé 	

	-

	0,8-10,0 	0,8-40,0 	0,8-40,0 	91-175 	Ò1 	
Òàâ- ðîâîå 	

	Äâóñòîðîííèé 	

	-
	0,8-10,0 	0,8-40,0 	0,8-40,0 	91-135;
 89-45
	Ò2 	
  	Ñî ñêîñîì îäíîé êðîìêè 	Îäíîñòîðîííèé 	

	-
	0,8-10,0 	0,8-40,0 	0,8-40,0 	89-45; 91-135
	Ò5 	

	Äâóñòîðîííèé 	

	-
	0,8-10,0 	0,8-40,0 	0,8-40,0 	89-45; 
91-135
	Ò6 	
  	  	Îäíîñòîðîííèé

	-
	4,0-10,0 	4,0-10,0 	4,0-40,0 	91-134 	T3 	

	

	Äâóñòîðîííèé 	

	-
	4,0-10,0 	4,0-10,0 	4,0-40,0 	91-134 	Ò4 	
  	Ñ äâóìÿ ñêîñàìè îäíîé êðîìêè

	-
	6-20 	6-60 	6-20 	91-100; 89-80 	Ò7 	
  	Ñ äâóìÿ íåñèììåò- ðè÷íûìè ñêîñàìè îäíîé êðîìêè
	Äâóñòîðîííèé 	

	-
	-
	12-100 	12-100 	101-110; 79-70 	Ò8 	
  	Ñ äâóìÿ êðèâîëè- íåéíûìè ñêîñàìè îäíîé êðîìêè

	

	-	-	18-100 	18-100 	91-105; 89-75 	Ò9 	

Òàáëèöà 2 

Ðàçìåðû, ìì

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	, íå áîëåå 	 	 	  	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	, ãðàä 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	, íå ìå- íåå 	

  	  	  
  	  	
179-160 	
159-136 	
135-91 	  	  	  	  	 	
  	  	  	ÈÍ 	Îò 0,5 äî 3,0
	S+5 	S+6 	  	

+0,5 	0 	  	  	
  	  	  	  	Îò 0,8 äî 1,0

0 	  	

0,5 	  	  	
  	  	  	ÈÍï 	Ñâ. 1,0 äî 2,0 	S+6 	  	+1,0 	

  	  	  	  	Ñâ. 2,0 äî 3,0
	  	
1 	

±1,0 	1,0 	  	S 	
  	  	  	  	Îò 0,8
äî 1,0 	  	  	

	0,5 	±0,5 	  	
  	  	  	ÈÏ 	Ñâ. 1,0 äî 2,0
	  	0 	+1,5 	1,0 	  	  	
Ó2 	
 	
 	  	Ñâ. 2,0 äî 4,0
	  	  	  	1,5 	  	  	
  	  	  	  	Îò 0,8 äî 1,0
	S+6 	1 	+1,0 	
1,0 	  	  	
  	  	  	  	Ñâ. 1,0 äî 3,0
	  	  	  	  	  	3 	
  	  	  	ÓÏ 	Ñâ. 3,0
äî 4,0
	  	  	  	1,5 	  	  	
  	  	  	  	Ñâ. 4,0 äî 6,0

2 	

±1,0 	

2,0 	

±1,0 	  	
  	  	  	  	Ñâ. 6,0 äî 8,0

Òàáëèöà 3 

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	, íå áîëåå 	 	 	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	, ãðàä 	  	  	

  	  	 	  	179-160 	159-136 	135-91 	89-61 	60-46 	45-5 	Íî- ìèí.	Ïðåä.  îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä.  îòêë.	
  	  	  	  	Îò 0,5
äî 1,0
	  	  	  	  	  	  	  	+0,5 	0,5 	  	
  	 	 	ÈÍ 	Ñâ. 1,0
äî 2,0
	S+5 	  	  	  	  	  	  	+1,0 	  	  	
  	  	  	  	Ñâ. 2,0 äî 4,0
	  	  	  	  	  	  	  	+1,5 	1,5 	  	
Ó1 	  	  	  	Îò 0,8 äî 2,0
	  	  	  	  	  	  	  	  	1,0 	  	

	 	 	ÈÍï 
ÈÏ 
ÓÏ 	Ñâ. 2,0 äî 4,0 	S+5 	S+6 	S+6 	S+4 	1,75 S+           	2S+               	0 	+0,5 	  	+0,5 	
  	  	  	  	Ñâ. 4,0 äî 6,0
	  	  	  	  	  	  	  	+1,0 	1,5 	  	
  	  	  	ÓÏ
ÈÏ
	Ñâ. 6,0 äî 30,0 	-	-	  	  	  	  	2 	+2,0 -1,0 	2,0 	+1,0 
-2,0 	

Òàáëèöà 4 

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	, íå áîëåå 	 	 	 	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè  	 	, ãðàä 	Íî- ìèí.	Ïðåä.  îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä.  îòêë.	

  	  	  
  	  	179-160 	159-136 	135-91 	89-61 	60-45 	179-91 	89-45 	  	  	  	  	
  	  	  	  	Îò 3 
äî 4
	  	  	  	  	  	  	  	  	+0,5 	  	  	
  	  	  	ÈÍ 	Ñâ. 4 
äî 6
	  	  	-	-	-	  	  	  	  	0 	+0,5 	
  	  	  	  	Îò 3 
äî 4
	S+5 	S+6 	  	  	  	  	  	0 	
+1,0 	  	  	
  	  	  	ÈÍï
ÈÏ 	Ñâ. 4 
äî 6
	  	  	  	  	1,75 S+             	  	  	  	  	  	  	
Ó3 	
 	
 	  	Ñâ. 6 
äî 10
	  	S+8 	S+ 	  	íå áîëåå 8 	3 (ñïðà- âî÷-	  	  	1 	  	
  	  	  	ÈÏ 	Ñâ. 10 
äî 30
	-	  	  	  	  	íîå)	  	  	  	  	
  	  	  	  	Îò 3 
äî 4
	  	S+5 	  	  	  	  	  	  	  	±1,0 	
  	  	  	  	Ñâ. 4 
äî 6
	S+5 	S+7 	  	  	  	  	2 	+2,0
-1,0 	  	  	
  	  	  	ÓÏ 	Ñâ. 6
äî 12
	  	S+8 	(Sõ4)+ b 	  	  	  	  	  	2 	  	
  	  	  	  	Ñâ. 12 
äî 14
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	  	  	  	Ñâ. 14 
äî 18

-	S+10 	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	  	  	  	Ñâ. 18 
äî 30
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	  	  	  	Ñâ. 30 äî 60
	  	S+12 	-	-	íå áî- ëåå 10 	  	  	  	  	  	

Òàáëèöà 5 

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	, íå áîëåå 	, ãðàä 	 	 	, ãðàä,	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	, ãðàä 	Íî- ìèí.	Ïðåä.  îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä.  îòêë.	(ïðåä. îòêë. ±2°)	

  	  	  
  	  	179-136 	89-46 	Ñâ. 90 	Äî 90 	  	  	  	  	  
  	
  	  	  	  	Îò 3
äî 6
	1,4S+4 	

1,5S+4 	  	  	  	  	  	  	  	
  	  	  	ÈÍï
ÈÏ 	Ñâ. 6
äî 10
	1,4S+6 	  	  	  	1 	  	  	  	50 	
  	  	  	  	Îò 5 äî 8
	1,1S+4 	- (180-)	- (90-)	  	  	1 	±1,0 	  	
Ó4 	
 	          	  	Ñâ. 8 äî 10
	S+3 	  	  	

2 	±1,0 	  	  	45 	
  	  	  	ÓÏ 	Ñâ. 10 äî 30

S+3 	0,9S+4 	  	  	  	  	  	+1,0 
-2,0 	  	
  	  	  	  	Ñâ. 30 äî 40
	  	-	  	  	  	  	2 	  	  	

Òàáëèöà 6 

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	, íå áîëåå 	  	 	 	 	, ãðàä,	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåí- íûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	, ãðàä 	, ãðàä 	Íî- ìèí.	Ïðåä.  îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä.  îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä.  îòêë.	(ïðåä. îòêë. ±2°)	

  	  	  
  	  	179-136 	  	  	  	  	  	  	  	  

ÈÍï
ÈÏ 	Îò 3
äî 6
	1,4S+4 	  	  	  	1,0 	

±1,0 	  	+0,5
-1,0 	

50 	
  	  	  	  	Ñâ. 6
äî 10
	1,4S+6 	  	0 	+3 	1,5 	  	  	  	  	
Ó7 	           	
 	  	Îò 5 äî 8
	1,1S+4 	- (180-)	  	  	  	  	1 	  	  	
  	  	  	ÓÏ 	Ñâ. 8 äî 10
	  	  	2 	±1 	  	  	  	±1,0 	

45 	
  	  	  	  	Ñâ. 10 äî 30
	S+3 	  	
3 	  	0 	+3,0 	  	  	  	
  	  	  	  	Ñâ. 30 äî 40
	  	  	
4 	±2 	  	  	2 	+1,0
-2,0 	  	

Òàáëèöà 7 

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	, íå áîëåå 	 	, ãðàä 	  	  	, ãðàä,	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	, ãðàä 	 	 	(ïðåä. îòêë. ±2°)	

  	  	 	  	179-136 	89-46 	Ñâ. 90 	Äî 90 	Ñâ. 90 	Äî 90 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	  
  	
  	  	  	  	Îò 3
äî 6
	1,4S+4 	
1,5S+4 	Íå
áî-
ëåå 6 	  	  	  	1,0 	

+1,0 	  	+0,5
-1,0 	  	

ÈÍï 	Ñâ. 6
äî 10
	1,4S+6 	  	  	  	  	  	1,5 	  	  	  	50 	
Ó5 	
 	               	ÈÏ 	Îò 5 äî 8
	1,1S+4 	  	3 (ñïðà- âî÷- íîå)	- (180- )	- (90-)	  	  	1,0 	

±1,0 	  	
  	  	  	  	Ñâ. 8 äî 10
	S+3 	Íå áî- ëåå 8 	  	  	  	2,0 	+1,0
-2,0 	  	  	45 	
  	  	  	ÓÏ 	Ñâ. 10 äî 30
	S+3 	0,9S+4 	  	  	  	  	  	  	2,0 	+1,0
-2,0 	  	
  	  	  	  	Ñâ. 30 äî 40
	  	-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

Òàáëèöà 8 

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	  	 	 	 	 	                       	   	 	 	 	 	, ãðàä 	 	
  	  	  	  	  	  	íå áîëåå 	ãðàä..	  	  	  	  	(ïðåä.
îòêë. ±2°)	  	  	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	 	, ãðàä 	  
  	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	ñâ. 90 	äî 90 	  	  

  

  	  	  	179-175 	89-85 	174-170 	84-80 	169-165 	79-75 	174-170 	84-80 	169-165 	79-75 	Ñâ. 90 	Äî  90 	  	  	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	  	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	
  	  	  	ÈÍï
ÈÏ 	Îò 6
äî 20
	  	+ 2 	0,8 + 1 	  	  	  	  	  	  	  	  	1 	±1 	  	  	  	  	50 	  	  	
  	  	  	  	Îò 6
äî 20
	  	0,8 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	1 	±1 	  	  	  	1 	±1 	
Ó6 	                      	                       	  	Ñâ.20
äî 30
	  	0,7 	  	  	  	  	  	  	  	  	

2 	

+1 	  	  	1 	±1 	  	  	  	
  	  	  	ÓÏ 	Ñâ.30
äî 70
	                     	0,6 	0,8+5 	0,7+5 	0,9+10 	1,2+8 	- (180-)	 + (180-)	- (90-)	+ (90-)	  	-2 	
2 	
+1
-2 	  	  	45 	
2 	
+1
-2 	
  	  	  	  	Ñâ.70
äî 100
	  	0,5 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

Òàáëèöà 9 

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	  	,    íå áîëåå 	  	  	 	 	 	, ãðàä (ïðåä. 	
Îáîç- íà÷å- íèå
ñîå-
äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	                   	, ãðàä 	, ãðàä 	  	  	  	  	îòêë. ±2°)	

  	  	  
  	  	  	179-136 	  	  	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	  	
  	  	  	ÈÍï
ÈÏ 	Îò 6
äî 20
	  	  	  	  	1 	±1 	  	  	  	  	60 	
  	  	  	  	Îò 6
äî 20
	  	  	  	  	  	  	1 	±1 	1 	±1 	  	
Ó8 	
 	
 	  	Ñâ.20
äî 40
	  	0,8+3 	  	  	

2 	

+1 	  	  	  	  	  	
  	  	  	ÓÏ 	Ñâ.40
äî 80
	 	0,7+2 	- (180-)	                   	  	-2 	
2 	
+1
-2 	  	  	45 	
  	  	  	  	Ñâ.80
äî 120
	  	0,6+4 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	

Òàáëèöà 10 

Ðàçìåðû, ìì 

  	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	, íå áîëåå 	 	 	 	 	, ãðàä 	
Îáîç- íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	, ãðàä 	  	  	  	(ïðåä. îòêë. ±2°)	

  	  	  
  	  	179-142 	141-122 	89-71 	70-61 	Ñâ. 90 	Äî 90 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	  	
  	  	  	  	Îò 3 äî 10
	0,8+ 3 	  	  	30 -  	30 -  	  	  	  	  	  	  	  	
  	  	  	ÈÍï
ÈÏ 	Ñâ. 10
äî 20
	-	+ 5 	  	  	  	1 	±1 	1 	±1 	  	  	30 	
Ó9 	            	
 	  	Îò 3 äî 8
	
0,8+ 3 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	1 	±1,0 	  	
  	  	  	ÓÏ 	Ñâ. 8
äî 22
	  	-	
0,8+ 3 	
-	20 -  	20 -  	

2 	

+1
-2 	

2 	

+1
-2 	  	  	20

  	  	  	  	Ñâ. 22
äî 60
	0,7+ 2 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	2 	+1
-2 	  	

Òàáëèöà 11 

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	, íå áîëåå 	 	  	

 	, ãðàä 	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè  	 	, ãðàä 	, (ïðåä. îòêë. ±2) 	  	  	  	(ïðåä. îòêë. ±2°) 	

  	  	179-142 	141-122 	89-71 	70-61 	Ñâ. 90 	Äî 90 	  
  	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.		
  	  	  	  	Îò 3 äî 10
	0,8+ 3 	  	30 -  	30 -  	6 	  	  	  	  	  	  	  	
  	  	  	ÈÍï
ÈÏ 	Ñâ. 10
äî 20
	-	+ 5 	  	  	8 	1 	±1 	1 	±1 	  	  	30 	
Ó10 	                 	                 	  	Îò 3 äî 8
	
0,8+ 3 	  	  	  	  	  	6 	  	  	  	  	1 	±1 	  	
  	  	  	ÓÏ 	Ñâ. 8
äî 22
	  	-	
0,8+ 3 	
-	20 -  	20 -  	8
	
2 	

+1
-2 	

2 	

+1
-2 	  	  	20

  	  	  	  	Ñâ. 22
äî 60
	0,7+ 2 	  	  	  	  	  	10 	  	  	  	  	2 	+1
-2 	  	

Òàáëèöà 12

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	, íå áîëåå 	, íå ìåíåå 	
 	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	, ãðàä 	  	

  	  	91-100 	101-110 	111-120 	121-135 	136-175 	175-136 	135-91 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	
  	  	  	  	Îò 0,8 äî 2,5
	  	5 	  	  	  	  	
  	  	  	ÈÍï
ÈÏ
ÓÏ 	Ñâ. 2,5 äî 4,5
	4 	7 	  	  	  	
+1,0 	
  	  	  	  	Ñâ. 4,5
äî 6,0
	5 	8 	1,5± 1,0 	3 	  	  	
Ò1 	
 	
 	  	Ñâ. 6,0
äî 10,0
	6 	  	  	  	  	  	  	0 	  	
  	  	  	  	Ñâ. 10,0
äî 16,0
	8 	0,4 + 5 	0,6 + 5 	0,9 + 5 	1,1 + 5 	  	  	  	  	
  	  	  	ÈÏ
ÓÏ 	Ñâ. 16,0
äî 20,0
	9 	  	  	  	  	

2,0 	5 	  	+1,5 	
  	  	  	  	Ñâ. 20,0 äî 40,0 	0,5 	  	  	  	  	  	0,3 	  	  	

Òàáëèöà 13

Ðàçìåðû, ìì

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	, íå áîëåå 	 	 	 	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	, ãðàä 	, íå ìå- íåå 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	

  	  	 	  	90-100 	89-80 	101-110 	79-70 	111-120 	69-60 	121-134 	59-46 	135 	45 	  	  	  	  	  	
  	  	  	ÈÍï
ÈÏ
ÓÏ 	Îò 0,8 äî 2,5
	4 	  	  	  	  	4 	  	+0,5 	3 	  	
  	  	  	  	Ñâ. 2,5 äî 6,0

5 	  	  	  	  	

5 	  	

+1,0 	

4 	  	
  	  	  	  	Ñâ. 6,0 äî 10,0

Ò2 	
 	          	  	Ñâ. 10,0 äî 16,0
	6 	
0,4+5 	
0,6+5 	
0,9+5 	
1,1 +5 	6 	0 	  	5
	±2 	
  	  	  	ÈÏ
ÓÏ 	Ñâ. 16,0 äî 20,0
	8 	  	  	  	  	8 	  	  	6 	  	
  	  	  	  	Ñâ. 20,0 äî 24,0
	  	  	  	  	  	  	  	+2,0 	7 	  	
  	  	  	  	Ñâ. 24,0 äî 30,0
	0,5 	  	  	  	  	10 	  	  	8 	  	
  	  	  	  	Ñâ. 30,0 äî 40,0
	  	  	  	  	  	  	  	  	9 	  	

Òàáëèöà 14

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	 	, ãðàä 	
 	
  	  	  	  	  	íîìèí.	ïðåä.îòêë.	  	  	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	, ãðàä 	  	

  	  	89-45 	91-135 	89-45 	91-135 	Ñâ. 90 	Äî 90 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	
  	  	  	  	Îò 0,8 äî 2,5
	2 	3 	+1 	  	  	  	+0,5 	
  	  	  	ÈÍï
ÈÏ
ÓÏ 	Ñâ. 2,5 äî 4,0
	3 	4 	+2 	  	  	  	
+1,0 	
  	  	  	  	Ñâ. 4,0
äî 6,0
	4 	6 	+2
-1 	  	  	  	  	
Ò5 	
 	
 	  	Ñâ. 6,0
äî 10,0
	5 	7 	  	  	  	  	  	
  	  	  	  	Ñâ. 10,0
äî 15,0
	6 	8 	  	 -90 	90-                    	0 	+1,5 	
  	  	  	ÈÏ
ÓÏ 	Ñâ. 15,0
äî 21,0
	7 	9 	  	  	  	  	  	
  	  	  	  	Ñâ. 21,0 äî 30,0
	8 	10 	±2 	  	  	  	+2,0 	
  	  	  	  	Ñâ. 30,0 äî 40,0
	9 	12 	  	  	  	  	  	

Òàáëèöà 15

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	 	, ãðàä.	
 	
  	  	  	  	  	íîìèí.	ïðåä.îòêë.	  	  	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	, ãðàä 	  	

  	  	89-45 	91-135 	89-45 	91-135 	Ñâ. 90 	Äî 90 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	
  	  	  	  	Îò 0,8 äî 2,5
	2 	3 	+1 	  	  	  	+0,5 	
  	  	  	ÈÍï
ÈÏ
ÓÏ 	Ñâ. 2,5 äî 4,0
	3 	4 	+2 	  	  	  	
+1,0 	
  	  	  	  	Ñâ. 4,0
äî 6,0
	4 	5 	  	  	  	  	  	
Ò6 	
 	
 	  	Ñâ. 6,0
äî 10,0
	5 	6 	+2
-1 	  	  	  	  	
  	  	  	  	Ñâ. 10,0
äî 15,0
	6 	7 	  	 -90 	90-                  	0 	+1,5 	
  	  	  	ÈÏ
ÓÏ 	Ñâ. 15,0
äî 21,0
	7 	9 	  	  	  	  	  	
  	  	  	  	Ñâ. 21,0 äî 30,0
	8 	10 	±2 	  	  	  	+2,0 	
  	  	  	  	Ñâ. 30,0 äî 40,0
	12 	15 	  	  	  	  	  	

Òàáëèöà 16

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	, íå áîëåå 	 	 	  	
	,
ãðàä 	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	, ãðàä 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	 	,
ãðàä 	(ïðåä. îòêë. ±2°)	
 	  
  	  	 	  	91-134 	  	  	  	  	  	

  	  	  	
ÈÍï
ÈÏ 	Îò 4
äî 6
	1,4 +2 	
	+1 	

	
	55 	
  	  	  	  	Ñâ. 6
äî 10
	1,3 +5 	
	
	1,5 	+1,0 	

	
Ò3 	             	             	  	Îò 4 äî 6
	1,4 +4 	

	

	
	
  	  	  	  	Ñâ. 6 äî 10
	
	0 	

	0,15 -0,5 	- ( -90)	
	
  	  	  	ÓÏ 	Ñâ. 10
äî 14
	
1,3 +2 	
	+2 	
	
	  	  	45 	
  	  	  	  	Ñâ. 14
äî 18

	
	2,0 	+1,0 
-2,0 	

	
  	  	  	  	Ñâ. 18 äî 22

	

	

	

	
	
	Ñâ. 22
äî 40
	1,2 +2 	

	

	

     
Òàáëèöà 17

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	, íå áîëåå 	
	
	 	  	 	, ãðàä 	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá 	 	, ãðàä 	,
ãðàä 	 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	(ïðåä. îòêë. ±2°)	

  	  	ñâàð- êè 	  	91-134 	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	

ÈÍï 	Îò 4
äî 6 	1,4 +2 	
	
	1 	+1

	
	
	55 	

	  	  	ÈÏ 	Ñâ. 6
äî 10
	1,3 +5 	

	  	  	1,5 	+1,0 	

	  	  	
	Îò 4
äî 6
	1,4 +2 	  	  	

	
	
T4 	          	          	
	Ñâ. 6
äî 10
	
	- ( -90)	3 (ñïðà- âî÷- íîå)	
	  	0,15           -0,5           	

	

	  	  	ÓÏ 	Ñâ. 10 äî 14
	1,3 +2 	  	  	3 	+2 
-1 	  	
	
	45 	

	Ñâ. 14 äî 18

	

	
	2,0 	+1,0
-1,0 	

	  	  	
	Ñâ. 18 äî 22

	

	

	

	Ñâ. 22
äî 40
	1,2 +2 	

	

	

     
     
Òàáëèöà 18

Ðàçìåðû, ìì 

	  	

	 	 	 	 	 	 	 	 	  	, ãðàä 	
Îáîç- íà÷å- íèå  ñîå- äèíå- íèÿ 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 
	  	  	íå áîëåå 	ãðàä 	  	 =        	(ïðåä. îòêë. ±2°)	
  
  	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	  
  	 	 	, ãðàä 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	  	  

  	  
  	  	 	  	  	91-95 	89-85 	96-100 	84-80 	96-100 	84-80 	Ñâ. 90 	Äî 90 	  	  	  	  	
  	  	  	  	Îò 6 äî 8
	  	0,7+2 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	  	  	ÈÍï
ÈÏ 	Ñâ. 8 äî 12
	  	  	0,7+4 	+6 	  	  	  	  	  	  	  	55 	
  	  	  	  	Ñâ. 12 äî 20
	  	0,7+4 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	  	  	  	Îò 6
äî 8
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
Ò7 	
 	                    	  	Ñâ. 8 äî 12

  	0,8+4 	0,8+6 	+8 	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	  	  	  	Ñâ. 12 äî 18

	

	- (-90)	+ ( -90)	- (90-)	+ (90-)	3 	+2
-1 	0,08                    -0,25          	  	
  	  	  	ÓÏ 	Ñâ. 18 äî 24
	
	0,7+2 	

	

	

	
	
	45 	
  	  	  	  	Ñâ. 24 äî 30
	
	  	0,7+5 	+4 	

	

	

  	  	  	  	Ñâ. 30 äî 48
	
	0,6+3 	

	

	

	

	
  	  	  	  	Ñâ. 48 äî 60
	
	0,6 	

	

	

	

	

Òàáëèöà 19

Ðàçìåðû, ìì 

	

	
	 	 	 	 *	                	                   	  	  	, ãðàä 	
 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	  	íå áîëåå 	ãðàä 	 	 	(ïðåä. îòêë. ±2°)	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	 	, ãðàä 	  	  	  

  	  	  
  	  	  	101-105 	79-75 	106-110 	74-70 	101-105 	79-75 	106-110 	74-70 	Ñâ. 90 	Äî 90 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	  	

	
	
	Îò 12 äî 22

	

	
	
	1,2+5 	

	

	4 	

	  	  	
	Ñâ. 22 äî 34

	

	

	

	

	
	6 	

Ò8 	
 	              	ÈÏ
ÓÏ 	Ñâ. 34 äî 46
	             	0,8+5 	0,6+6 	+8 	
	
	- ( -90)	 + (  -90)	- (90-
)	+ (90-
)	2 	±2 	8 	±2 	45 	

	Ñâ. 46
äî 58

	

	
	
	1,3+6 	

	

	10 	

	  	  	
	Ñâ. 58 äî 76

	

	

	

	

	
	12 	

	  	  	
	Ñâ. 76 äî 100

	

	

	

	

	
	14 	

__________
* Òåêñò ñîîòâåòñòâóåò îðèãèíàëó. Ïðèìå÷àíèå "ÊÎÄÅÊÑ".

Òàáëèöà 20

Ðàçìåðû, ìì 

 	Êîíñòðóêòèâíûe ýëåìåíòû 	  	  	 (ïðåä. îòêë.	 	 	 	 	
 	
 	, ãðàä 	
Îáîç-
íà÷å- íèå ñîå- äèíå- íèÿ 	ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé 	ñâàðíîãî øâà 	Ñïî- ñîá ñâàð- êè 	 	±2)	ãðàä 	  	  	(ïðåä. îòêë. ±2°)	

  	  	, ãðàä 	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	Íî- ìèí.	Ïðåä. îòêë.	  
  	
  	  	  	  	  	91-105 	89-75 	Ñâ. 90 	Äî 90 	  	  	  	  	  	

	Îò 18 äî 40
	0,7 	

	

	6 	

Ò9 	            	            	ÈÏ ÓÏ 	Ñâ. 40
 äî 50
	  	(20±2)-
(-90)	(20±2)+
(-90)	(20±2)-
(90-)	(20±2)+
(90-)	0 	+1 	7 	±2 	45 	

	Ñâ. 50 äî 100
	0,6 	  	  	  	  	
	
	8 	

5. Äëÿ ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé Ó7, Ó5, Ó6, Ó8, Ò7, Ò8, Ò9, âûïîëíÿåìûõ ñâàðêîé â óãëåêèñëîì ãàçå, äîïóñêàåòñÿ ïðèòóïëåíèå  = 5±2 ìì.

6. Ñâàðêà äåòàëåé íåîäèíàêîâîé òîëùèíû â ñëó÷àå ðàçíèöû ïî òîëùèíå, íå ïðåâûøàþùåé çíà÷åíèé, óêàçàííûõ â òàáë. 21, äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ òàêæå êàê äëÿ äåòàëåé îäèíàêîâîé òîëùèíû; êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû ïîäãîòîâëåííûõ êðîìîê è ðàçìåðû ñâàðíîãî øâà ñëåäóåò âûáèðàòü ïî áîëüøåé òîëùèíå.

Òàáëèöà 21

ìì

Òîëùèíà òîíêîé äåòàëè
	
Ðàçíîñòü òîëùèí äåòàëåé 	
2-3
	1 	
4-30
	2 	
32-40
	4 	
Ñâûøå 40
	6 	

Ïðè ðàçíèöå â òîëùèíå ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé ñâûøå çíà÷åíèé, óêàçàííûõ â òàáë. 21 íà äåòàëè, èìåþùåé áîëüøóþ òîëùèíó , äîëæåí áûòü ñäåëàí ñêîñ ñ îäíîé èëè äâóõ ñòîðîí äî òîëùèíû òîíêîé äåòàëè ïîä óãëîì 15°, êàê óêàçàíî íà ÷åðò. 1 è 2.

×åðò. 1

×åðò. 2 

7. Ðàçìåðû âûïîëíåííûõ øâîâ íà ó÷àñòêå ïåðåêðûòèÿ äëÿ çàìêíóòûõ ñîåäèíåíèé, à òàêæå â ìåñòàõ, èñïðàâëåííûõ ïîäâàðêîé, ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì ñòàíäàðòîì. Â ýòîì ñëó÷àå îíè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè. 

8. Ïðè ïåðåìåííîì óãëå ñîïðÿæåíèÿ äåòàëåé  øîâ äåëèòñÿ íà ó÷àñòêè. Êàæäûé ó÷àñòîê ñîïðÿãàåìûõ ýëåìåíòîâ âûïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà.

9. Ïðè ñâàðêå â óãëåêèñëîì ãàçå ïðîâîëîêîé äèàìåòðîì 0,8-1,4 ìì äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíÿòü îñíîâíûå òèïû ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé è èõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ïî ÃÎÑÒ 11534-75.

Òåêñò äîêóìåíòà ñâåðåí ïî:
îôèöèàëüíîå èçäàíèå
Ì.: Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ, 1993